疏浚管线技术要求

钢管技术要求（采购数量：40根）

材质：Q235B
管径：内径φ500mm
长度：6m
壁厚：8mm
耐压强度：耐压≥2.5MPa
配套法兰尺寸：
外径：665mm
内径：520mm
厚度：24mm（焊口2mm）
螺栓孔数：20个（平均分布）
螺栓孔中心距：620mm
螺栓孔径：27mm
胶管技术要求（采购数量：40根）

材质：天然橡胶

管径：内径φ500mm
长度：1.5m
内层胶厚度：20mm
尼龙帘布：8层
外层胶厚度：7±1mm
耐压强度：耐压≥1MPa
配套法兰尺寸：
外径：665mm
内径：520mm
厚度：24mm（焊口2mm）
螺栓孔数：20个（平均分布）
螺栓孔中心距：620mm
螺栓孔径：27mm
浮体技术要求（采购数量：80对）

材质：外为塑料壳体，内充聚氨酯泡沫塑料

使用温度：-30℃~+60℃
内径：522mm
长度：1.4m
丹东航道工程局有限责任公司

2023年3月1日
